## Slide 1
2.2.2 车辆齿轮油与其使用

## Slide 2
车辆齿轮油工作条件

## Slide 3
齿轮油工作温度：120～130℃，180℃
齿轮齿面间压力：3000～4000MPa
油楔形成条件：差
Notes: 断续性、滑动

## Slide 4
车辆齿轮油使用性能

## Slide 5
油性和极压性
运动粘度、四球极压试验机、台架试验
低温操作性和粘温性
倾点、成沟点、粘度达150Pa·s 时的最高温度、粘度指数
热氧化安定性
抗腐防锈性
抗泡沫性

## Slide 6
四球极压试验机

## Slide 7
A
B
C
D
最大无卡咬负荷
烧结负荷
磨痕直径（mm）
负荷
AB：无卡咬区域
BC：延迟卡咬区域
CD：接近卡死区域

## Slide 8
车辆齿轮油分类

## Slide 9
1．粘度分类（SAE粘度分类法）
70W、75W、80W、85W
90、140、250

## Slide 10
2．使用性能分类（API分类法）
GL-3、GL-4、GL-5
MT-1、PG-2
Notes: ASTM SAE

## Slide 11
我国车辆齿轮油使用性能分类

## Slide 12
1.普通车辆齿轮油
GL-3
2.中负荷车辆齿轮油
GL-4
3.重负荷车辆齿轮油
GL-5

## Slide 13
车辆齿轮油选择

## Slide 14
1.车辆齿轮油使用性能级别的选择
齿轮类型和工作条件
减少用油级别
2.车辆齿轮油粘度牌号的选择
工作最低环境温度和传动装置运行最高温度
换油周期较长

## Slide 15
车辆齿轮油使用
变速箱、差速器、手动转向机构

## Slide 16
1.使用性能级别较高的齿轮油可以用在要求较低的车辆上，但过多降级使用经济上不合算。普通车辆齿轮油不能取代中、重负荷车辆齿轮油，用于双曲线齿轮的润滑，否则会加速齿轮磨损和损坏。

## Slide 17
2.不同品牌的齿轮油不要混存混用。因为某些性能指标也不完全相同。

## Slide 18
3.在满足粘度要求的基础上，使用粘度小的齿轮油。粘度过高，传动效率低，会使燃料消耗明显增加，特别在现代高速轿车上，应尽可能选用合适的多级齿轮油。齿轮油粘度高对弹性流体动力润滑有利，因为油膜厚度大，承载能力高，但粘度高产生的摩擦阻力大，消耗较多动力能源。随着科技发展，油品中加有各种极压抗磨剂、油性剂，以保证足够润滑性能。在北美、西欧普遍采用低粘度的多级齿轮油，使变速器、驱动桥齿轮工作处于混合润滑，既有弹性流体动力润滑，又有边界润滑。

## Slide 19
4.要注意适时更换新齿轮油。换用不同品牌车辆齿轮油时，一定要将原车辆齿轮油趁热放出，并将齿轮箱清洗干净后再注入新油。与发动机机油一样，任何质量等级的车辆齿轮油，在使用中其质量是不断下降的，当其主要性能不能满足车辆齿轮的使用要求时，就应该果断地更换齿轮油。

## Slide 20
5.加油量要适当，不能过多或过少。加油过多，会增加齿轮运转时的搅拌阻力，造成能量损失；加油过少，会造成润滑不良，加速齿轮磨损。

## Slide 21
6.齿轮油的使用寿命较长，消耗量较少，只要按时补充新油，一般可行驶30000～50000km。应经常检查齿轮箱渗漏情况，保持各油封、衬垫完好。如使用单级油，在换季维护时换用不同的粘度牌号，放出的旧油还未达到换油指标时，可在再次换油加车使用。旧油应妥善保管，严防水分和机械杂质混入，否则易引起车辆齿轮油的变质。

## Slide 22
思考题
1.齿轮油的主要使用性能
2.齿轮油品质的检测方法
3.齿轮油的分类