## Slide 1
2.2.3汽车自动变速器油 （ATF）与其使用

## Slide 2
自动变速器油的特点

## Slide 3
自动变速器油的使用性能

## Slide 4
1.粘度和粘温特性
100℃运动粘度约7mm2/s
粘度指数(>140)
Notes: 自动变速器油按其作用可分别作为动力传递介质、自动控制用的液压油、齿轮和轴承润滑用的齿轮油等。各种不同的作用，对自动变速器油的粘度要求不同。作为动力传递介质，粘度对液力变矩器的效率影响很大，通常粘度越小，传动效率越高。但粘度过小又会导致液压系统的泄漏增加。作为自动控制的液压油、齿轮和轴承润滑的齿轮油，要求自动变速器油保持一定粘度。 自动变速器油的使用温度范围为-40～170℃，这就要求自动变速器油应具有良好低温性能（低温流动性）和高温性能（高温、高压下保持合适的粘度）。由于自动变速器工作正常与否与油的粘度有极大关系，因此粘度成为自动变速器油最重要的使用性能之一。为保证油在自动变速器正常工作时粘度变化不至过大，要求油具有良好的粘温特性即较高的粘度指数(>140)，100℃时自动变速器油运动粘度控制在7mm2/s左右。

## Slide 5
2.热氧化安定性
Notes: 试验结果表明，轿车在市区行驶时自动变速器油温可达93.0～111.7℃，在高速公路上行驶时油温可达82.2～87.8℃。自动变速器油在工作中不断与空气及铝、铜等有色金属(油品氧化催化剂)接触，所以自动变速器油易氧化变质，结果形成油泥、漆膜等沉积物，导致摩擦片打滑、控制系统失灵等故障。因此，自动变速器油必须具有良好的热氧化安定性。

## Slide 6
3.摩擦特性
动摩擦系数小，离合器结合时滑转大，换挡时间长；
静摩擦系数过大，在离合器结合的最后阶段转矩变化剧烈，有异响，换挡冲击大。
摩擦特性好，要有相匹配的动、静摩擦系数。
Notes: 自动变速器油的摩擦特性包括动摩擦特性和静摩擦特性，其性能对离合器摩擦有很大影响。油的摩擦性能在很大程度上是由摩擦改进剂所决定的。是否含有摩擦改进剂虽然对油动摩擦系数的影响不大，但其造成的静摩擦系数差异却是极为明显的。如果动摩擦系数小，离合器结合时滑转大，换挡时间长；如果静摩擦系数过大，在离合器结合的最后阶段转矩变化剧烈，有异响，换挡冲击大。摩擦特性好，要有相匹配的动、静摩擦系数。

## Slide 7
抗磨性
抗泡沫性
剪切安定性
贮存安定性
与橡胶密封材料的适应性

## Slide 8
            自动变速器油规格

## Slide 9
经过多年来的使用与选择，美、日以及欧洲各大汽车公司普遍集中使用3大类的自动变速器油，即通用汽车公司的DEXRON系列、福特汽车公司的F型和MERCON。

## Slide 10
自动变速器油的选用

## Slide 11
1.自动变速器油的选择

## Slide 12
一般应按汽车使用说明书规定选择
Notes: 车型、自动变速器型号

## Slide 13
2.自动变速器油的使用

## Slide 14
(1)不能错用混用

## Slide 15
以DEXRON和MERCON两大主流系列自动变速器油与F型自动变速器油相互比较，由于前两者含有摩擦改进剂，而后者不含，所以随意换用会引发一些不良的后果。
含有摩擦改进剂的自动变速器油，其动摩擦系数较高而静摩擦系数有所下降，因而原设计考虑使用这种油的自动变速器，离合器的摩擦片数目要稍多些，制动带尺寸要稍大些。一旦这类自动变速器误用了F型自动变速器油，使用过程中会出现换挡冲击过大问题，同时自动变速器内部某些零件的工作载荷加大，会造成零部件损坏等后果。

## Slide 16
反之，当原设计使用F型油品的自动变速器误用含摩擦改进剂的DEXRON和MERCON油时，在车辆上坡等需要大扭矩传动的工况下，内部滑动摩擦显著增加，离合器和制动器摩擦材料的磨损加剧，使用寿命大幅度下降。

## Slide 17
为保证装有自动变速器汽车良好的工作性能和低的使用与维修成本，必须在汽车使用和维修过程中加注汽车生产厂家规定或推荐的自动变速器油。否则，不仅可能造成自动变速器性能下降或原本可以避免故障的发生，而且对新车而言，还可能造成索赔权利的丧失。

## Slide 18
(2)保持清洁
(3)注意检查油面高度、油质、油温和通气管
(4)换油、严格控制加油量

## Slide 19
思考题
1.自动变速器油的主要使用性能
2.自动变速器油品质的检测方法
3.自动变速器油的典型规格