## Slide 1
2.2.4 汽车润滑脂与其使用

## Slide 2
润滑脂概述

## Slide 5
润滑脂绝大多数是半固体、有形、垂直表面不流失，敞开或密封不良摩擦部位润滑。

## Slide 6
润滑脂的基本组成

## Slide 7
稠化剂 ：结构骨架，将润滑液体包起来，失去流动性、膏状物质
基础油（润滑液体）
添加剂和填充剂：胶溶剂（结构改进剂）

## Slide 8
一般润滑脂中稠化剂含量约为10%-20%
基础油含量约为75%～90%
添加剂及填料的含量在5%以下

## Slide 9
稠化剂分散在基础油中并形成润滑脂的结构骨架，使基础油被吸附和固定在结构骨架中。
润滑脂的抗水性及耐热性主要由稠化剂所决定。稠化剂有两大类。皂基稠化剂（即脂肪酸金属盐）和非皂基稠化剂（烃类、无机类和有机类）。

## Slide 10
添加剂：胶溶剂（结构改进剂）、抗氧剂、抗磨剂、防锈剂
填料：石墨、二硫化钼和碳黑

## Slide 11
润滑脂的使用性能

## Slide 12
稠度：针入度
高温性能：滴点
低温性能
润滑性
安定性：机械安定性、胶体安定性、氧化安定性

## Slide 13
1.稠度
指像润滑脂一类的塑性物质在受力作用时抵抗变形的程度，表示润滑脂的软硬程度。
锥入度反映润滑脂在低剪切速率下变形和流动阻力的性能。
锥入度大，脂软，即稠度小，易变形和流动；
锥入度小，脂硬，即稠度大，不易变形和流动。
锥入度：在规定时间(5s)、温度(25 ℃)条件下，规定质量的标准锥体沉入润滑脂试样的深度，
以（l/10）mm表示。

## Slide 15
稠度等级 | 锥入度范围 （工作60次， 1/10mm）
000 00 0 1 2 3 4 5 6 | 445～475 400～430 355～385 310～340 265～295 220～250 175～205 130～160 85～115
稠度牌号划分依据:
Notes: 稠度牌号划分依据

## Slide 16
2.高温性能
蒸发性表示润滑脂在高温条件下长期使用时，润滑脂油分挥发的程度。
蒸发性越小，越理想。润滑脂的蒸发性主要取决于基础油的性质和馏分组成。
滴点是指在规定条件下，润滑脂受热变软达到一定流动性时的最低温度。
为了保证润滑脂能在润滑部位长期工作而不流失，选用润滑脂时，其使用温度应低于滴点20～30℃或更低。

## Slide 17
3.低温性能
强度极限、低温转矩、相似粘度
说明润滑脂的相似粘度时，必须注明测定时的温度和剪切速率(单位为s-1)，否则没有意义，相似粘度用Pa·s表示。

## Slide 18
4.润滑性（极压抗磨性）

## Slide 19
5.抗水性

## Slide 20
6.防腐性

## Slide 21
胶体安定性是指润滑脂在贮存和使用中避免胶体分解，防止液体润滑油被析出的能力。
7.安定性
机械安定性也叫剪切安定性。它表示润滑脂在工作条件下抵抗稠度变化的能力。
润滑脂在贮存与使用时抵抗大气的作用而保持其性质不发生永久变化的能力称为氧化安定性。

## Slide 22
润滑脂的分类

## Slide 23
国际标准组织ISO于1987年提出了润滑脂分类的国际标准ISO 6743-9：1987，该标准按照润滑脂应用场合的最低使用温度、最高使用温度、抗水和防锈水平、极压抗磨性能和稠度牌号等状况对润滑脂进行分类。

## Slide 24
适用范围 | 使用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标 记
 | 操作温度范围 |  |  |  | 水污染③ | 字母4 | 负荷EP | 字母5 | 稠度等级 | 
 | 最低温度①/℃ | 字母2 | 最高温度②/℃ | 字母3 |  |  |  |  |  | 
用润滑脂的场合 | 0 -20 -30 -40 <-40 | A B C D E | 60 90 120 140 160 180 >180 | A B C D E F G | 在水污染的条件下，润滑脂的抗水性和防锈性 | A B C D E F G I | 在高负荷或低负荷下，表示润滑脂的润滑性和极压性，用A表示非极压型脂，用B表示极压型脂 | A B | 000 00 0 1 2 3 4 5 6 | 一种润滑脂的标记是由代号字母L-X与其它4个字母及稠度等级号联系在一起来标记的

## Slide 25
L-XCCCB 2

## Slide 26
常用润滑脂的品种和规格
常用润滑脂品种有：钙基润滑脂、钠基润滑脂、汽车通用锂基润滑脂、极压复合锂基润滑脂和石墨钙基润滑脂等。

## Slide 27
润滑脂的选择

## Slide 28
1.最低操作温度和最高操作温度
2.水污染
3.负荷
4.稠度牌号:环境温度、转速、负荷

## Slide 29
润滑脂的使用

## Slide 30
1.润滑脂使用时，不同稠化剂制成的润滑脂不能掺混，否则可能破坏其胶体结构而使其失去原有的性能。对于不同种类的极压润滑脂，由于所加极压剂是活性物质，很可能相互反应变成腐蚀设备的物质，更不应混用。

## Slide 31
2.润滑脂保存和使用过程中，应严防水分、砂尘等外界杂质的侵入，尽可能减少脂与空气的接触。

## Slide 32
3. 空毂润滑
过去汽车轮毂轴承均采用满毂润滑方式，即除轴承装满润滑脂外，轮毂内腔也都加满润滑脂。一是用脂量增加，造成浪费；二是轮毂中过量脂在行车过程中，因温度升高脂被破坏，有时漏失到制动鼓上而影响制动效果，出现事故。
空毂润滑，即在内外轴承装满润滑脂，轮毂空腔仅涂上极薄的一层润滑脂防锈。
空毂润滑与满毂润滑相比，有利于安全行车、节约用脂量和动力消耗。

## Slide 33
4.尽量使用低稠度润滑脂。用1号或2号润滑脂较使用3号润滑脂可节约用脂量和动力消耗。

## Slide 34
5.润滑脂“无滴点”并不代表着它可耐高温。
滴点是判定润滑脂使用最高温度的一个参考数据，一般润滑脂使用温度均比其滴点低30℃左右。滴点是一种条件试验结果，只能表示在统一的试验条件下，某种脂熔化或变软而滴落的温度，但并不能完全代表其实际的使用温度，也只能作参考。

## Slide 35
对于新发展的无滴点脂，它采用无机物(如炭黑、硅胶等)、有机物(如聚脲、聚四氟乙烯等)作稠化剂的脂均“无滴点”，并不代表着它可耐高温，因为决定润滑脂的使用温度关键有两方面：一是基础油，在温度升高时会发生氧化变质，同时伴有蒸发而损失；二是稠化剂，有可能不耐高温而变质。一般而言，润滑脂是否耐高温受基础油性质制约性大些。一般矿物油可耐120～150℃的使用温度，短时间内可承受180℃高温，而合成油则可耐更高的温度。所以，用矿物油制成的无滴点脂并不见得可耐高温，在车辆上的使用效果是否良好，还需看其它性能是否良好，是否符合使用条件，并不是无滴点一方面就能满足得了的。

## Slide 36
6.一般应按使用说明书规定定期换脂。但在使用过程中，润滑脂发生严重析油、分层和软化流失时必须及时更换。
Notes: 使用过程中，氧化生成酸性物质，异物（机械杂质、水分、金属磨粒）混入，自身（机械剪切胶体结构破坏、离心力促进分油）

## Slide 37
思考题
1.润滑脂的主要使用性能
2.润滑脂品质的检测方法
3.润滑脂的选择原则